| 1. Изделия бетонные и железобетонные | СТБ 1071-2007 СТБ 1075-97 СТБ 1076-97 СТБ 1077-97 СТБ 1162-99 СТБ 1260-2001 СТБ 1261-2001 СТБ 1265-2018 СТБ 1325-2002 СТБ 1383-2003 СТБ 1619-2006 СТБ 1785-2007 СТБ 2061-2010 ГОСТ 13015.0-83 ТУ BY 10021120.211-2023 ТУ BY 10021120.212-2023 | Отбор изделий | ГОСТ 13015.1-81 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов Твердение, хранение и транспортирование образцов Испытание на сжатие Испытание на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012 |
|  |  | Точность геометрических параметров Ширина раскрытия трещин | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.0-85 |
|  |  | Категория бетонной поверхности и внешний вид | ГОСТ 13015.0-83 |
|  |  | Маркировка | ГОСТ 13015.2-81 |
|  |  | Толщина защитного слоя бетона до арматуры Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам, качество монтажных петель Положение арматурных изделий в бетоне Контроль сварных соединений | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-2023 СТБ 2174-2011 ГОСТ 10922-2012 |
|  |  | Измерение силы натяжения арматуры | ГОСТ 22362-77 |
|  |  | Контроль антикоррозионного покрытия | ГОСТ 9.916-2023 |
| 2. Песок для строительных работ | ГОСТ 8736-2014 | Отбор проб Зерновой состав и модуль крупности Содержание глины в комках Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) Насыпная плотность Влажность | ГОСТ 8735-88 |
| 3. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | ГОСТ 8267-93 | Отбор проб Зерновой состав Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) Содержание глины в комках Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (метод визуальной разборки) Содержание зерен слабых пород Насыпная плотность Влажность | ГОСТ 8269.0-97 |

| 4. Щебень кубовидный из плотных горных пород | СТБ 1311-2002 | Отбор проб Зерновой состав Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) Содержание глины в комках Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (метод визуальной разборки) Содержание зерен слабых пород Насыпная плотность Влажность | ГОСТ 8269.0-97 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Цемент | ГОСТ 31108-2020 ГОСТ 33174-2014 | Отбор проб Тонкость помола Нормальная густота цементного теста Сроки схватывания Предел прочности при изгибе и сжатии | ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 30744-2001 |
| 6. Сталь горячекатаная для армирования | ГОСТ 5781-82 | Предел текучести Временное сопротивление разрыву Относительное удлинение после разрыва | ГОСТ 12004-81 |
| 7. Высокопроч-ная проволока | ГОСТ 7348-81 | Разрывное усилие Предел текучести Относительное удлинение после разрыва | ГОСТ 12004-81 |
| 8. Арматура ненапрягаемая, арматура напрягаемая | СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 | Предел текучести Временное сопротивление разрыву Относительное удлинение после разрыва | ГОСТ 12004-81 |
| 9. Арматурные и закладные изделия | ГОСТ 10922-2012 СТБ 2174-2011 | Испытание сварных соединений на растяжение Испытание сварных крестообразных соединений (определение временного сопротивления) Геометрические размеры изделий и деталей | СТБ 2174-2011 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 12004-81 |
| 10. Смеси бетонные | СТБ 1035-96 | Отбор проб Удобоукладываемость бетонной смеси Определение плотности бетонной смеси Содержание воздуха в бетонной смеси (компрес-сионный метод) Класс бетона по прочности на сжатие Подбор состава бетонных смесей | СТБ 1545-2005 ГОСТ 10180-2012 СТБ 1182-99 |
| 11. Бетоны конструкцион-ные тяжелые | СТБ 1544-2005 ГОСТ 2221-2020 | Отбор проб и изготовление контрольных образцов, п.4 Прочность бетона на сжатие Средняя плотность Водопоглощение Водонепроницаемость Морозостойкость | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 12730.3-2020 ГОСТ 12730.5-2018 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 12. Добавки для бетонов | СТБ 1112-98 | Плотность раствора добавок (определение с помощью денсиметра) | ГОСТ 18329-73 |

| 1. Песок из отсевов дробления горных пород | ТУ BY 100211220.001-2013 | Отбор проб Зерновой состав и модуль крупности Содержание глины в комках Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) Насыпная плотность Влажность | ГОСТ 8735-88 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.Смеси песчано-гравийные | ГОСТ 23735-2014 | Отбор проб Зерновой состав Наибольшая крупность зерен гравия Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) Содержание глины в комках Содержание зерен слабых пород Морозостойкость (ускоренное определение морозостойкости) Насыпная плотность Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные Влажность | ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 |
| 3. Щебень и гравий из плотных горных пород | ГОСТ 8267-93 | Отбор проб Зерновой состав Содержание дробленных зерен в щебне из гравия Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) Содержание глины в комках Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (метод визуальной разборки) Содержание зерен слабых пород Морозостойкость (ускоренное определение морозостойкости) Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные Влажность Устойчивость структуры щебня (гравия) против распадов | ГОСТ 8269.0-97 |

| 4.Смеси щебеночно-гравийно-песчаные | СТБ 2318-2013 | Отбор проб Гранулометрический состав Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) Содержание дробленых зерен в щебне из гравия Содержание в щебне зерен пластичной (лещадной) и игловатой формы (метод визуальной разборки) Содержание глины в комках Водостойкость щебня Морозостойкость (ускоренное определение морозостой-кости) Насыпная плотность для перевода из единиц массы в объемные Определение коэффициента фильтрации Устойчивость структуры щебня (гравия) против железистого и силикатного распадов | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 СТБ 2318-2013 ГОСТ 25584-2023 ГОСТ 9758-2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Песок для строительных работ | ГОСТ 8736 2014 | Отбор проб Зерновой состав и модуль крупности Содержание глины в комках Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) Насыпная плотность Влажность Наличие засоряющих примесей Коэффициент фильтрации песчаных грунтов | ГОСТ 8735-88 ГОСТ 25584-2023 |
| 6. Смеси бетонные | СТБ 1035-96 | Отбор проб Удобоукладываемость бетонной смеси (осадка конуса) Средняя плотность (крупность зерен заполнителя до 20 мм) Содержание воздуха (пористости) в бетонной смеси (компрессионный метод) Раствороотделение бетонной смеси Водоотделение бетонной смеси Температура бетонной смеси Сохраняемость свойств бетонной смеси | СТБ 1545-2005 |
| 7. Бетон тяжелый | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 | Отбор проб и изготовление образцов Прочность на сжатие Прочность на растяжение при изгибе Средняя плотность образцов Морозостойкость (третий метод) Водонепроницаемость (метод по мокрому пятну) Водопоглощение | СТБ 2221-2020 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 12730.5-2018 ГОСТ 12730.3-2020 |

| 8. Смеси растворные и растворы строительные | СТБ 1307-2012 | Отбор проб Изготовление образцов Подвижность растворной смеси Плотность растворной смеси Расслаиваемость растворной смеси Водоудерживающая способность растворной смеси Прочность раствора на сжатие Средняя плотность раствора | ГОСТ 5802-86 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. Камни бортовые бетонные вибропрессо-ванные | СТБ 1097-2012 | Отбор изделий и изготовление образцов Категория бетонной поверхности и внешний вид Прочность бетона на сжатие Прочность бетона на растяжение при изгибе Точность геометрических параметров Ширина раскрытия трещин Водопоглощение Морозостойкость Маркировка Упаковка | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 ГОСТ 12730.5-2018 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.2-81 |
| 10. Плиты для тротуаров вибропрессо-ванные | СТБ 1071-2007 | Отбор изделий и изготовление образцов Прочность бетона на сжатие Прочность бетона на растяжение при изгибе Точность геометрических параметров Категория поверхности и внешний вид Ширина раскрытия трещин Водопоглощение Морозостойкость Маркировка Упаковка | СТБ 1071-2007 ГОСТ 28570-2019 СТБ 1152-99 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 12730.3-2020 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.2-81 |

| 1. Арматурные и закладные изделия сварные соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций | ГОСТ 10922-2012 | Отбор образцов Внешний вид изделий и их элементов, состояние кромок плоских элементов закладных изделий. Линейные размеры изделий, элементов и их отклонения от номинальных Отклонения геометрических параметров конструктивных элементов сварных соединений и их взаимного расположения от номинальных Расстояние между парой стержней и его предельное отклонение. Расстояние от крайнего стержня одного направления до торца стержня другого направления (длина выпуска стержня) в арматурных изделиях и его предельное отклонение Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов закладных изделий Угол между поверхностью плоского элемента и анкерным стержнем Отклонение от перпендикулярности анкерных стержней Отклонение от соосности, перелом осей стержней- в стыковых соединениях. Отклонение от створности накладок из стержней и стыкуемой арматуры Отклонение от симметричности расположения накладки из стержня и стальной-накладки относительно сварного стыка в продольном направлении Длина накладки из стержня и стальной скобы- накладки и их предельные отклонения Качество вязки нахлесточных и крестообразных соединений, длина нахлестки, отсутствие (наличие) зазора Ширина валиковых швов и ее предельное отклонение Осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях, выполненных контактной точечной сваркой Размеры и число наружных дефектов в сварных соединениях. Внешний вид и качество сварных соединений Комплектность Маркировка | ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 14098-2014 СТБ 1133-98 |
| --- | --- | --- | --- |

| 2. Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | СТБ 1317-2002 | Отбор образцов Линейные размеры изделий, их сборочных элементов и их отклонения от номинальных Отклонение от прямолинейности Отклонение от плоскостности Отклонение размеров сечения швов сварных соединений от проектных Внешний вид и качество сварных соединений Качество подготовки поверхности под антикоррозионное покрытие Отклонение от проектной толщины антикорро-зионного покрытия Внешний вид антикоррозионного покрытия Внешний вид поверхности элементов изделий Комплектность Маркировка Упаковка | СТБ 1317-2002 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 9.032-74 СТБ 1133-98 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | СТБ 1381-2003 | Отбор образцов Внешний вид поверхности изделий Линейные размеры изделий и их отклонения от номинальных Отклонение от прямолинейности Отклонение от плоскостности Отклонение от равенства диагоналей прямоугольных элементов Отклонение от заданного угла сопряжения элементов Внешний вид и качество сварных соединений Качество подготовки поверхности под антикорро-зионное покрытие Внешний вид антикоррозионного покрытия Комплектность Упаковка Маркировка | СТБ 1381-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 9.307-2021 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |
| 4. Изделия арматурные | СТБ 2174-2011 | Отбор образцов Геометрические параметры изделий, арматурных сварных соединений, контрольных образцов и их фактические отклонения от номинальных Расстояние между парой стержней и его фактическое отклонение от номинального Отклонение геометрических параметров конструктивных элементов сварных соединений их взаимного расположения от номинальных Размеры выпусков стержней и их фактические отклонения от номинальных Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов изделий Отклонение от перпендикулярности анкерных стержней Угол между поверхностью плоского элемента и анкерным стержнем Отклонение от соосности, перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях | СТБ 2174-2011 ГОСТ 26433.1-89 |

|  |  | Отклонение от створности накладок из стержней и стыкуемых стержней Отклонение от номинального расстояния между наружными поверхностями плоских элементов изделий закрытого типа Осадки стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях Состояние кромок плоских элементов изделий Внешний вид и качество сварных соединений Комплектность Маркировка Упаковка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118-2019 | Отбор образцов Визуальный контроль конструкции Геометрические параметры конструкций (элементов конструкций, изделий, сборочных единиц, оснастки) и их фактические отклонения от номинальных Собираемость конструкции на основе контрольной сборки Качество подготовки поверхности под антикоррозионное покрытие Внешний вид и толщина защитного покрытия Качество отверстий под болтовые и заклепочные соединения Внешний вид и качество сварных соединений Качество подготовки поверхности под антикоррозионное покрытие Внешний вид и толщина защитного покрытия Комплектность Маркировка Упаковка |  | ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 9.307-2021 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 9.032-74 СТБ 1133-98 |
| 6 Фермы стропильные стальные для производственных зданий | СТБ 1396-2003 | Отбор образцов. Линейные размеры ферм, отправочных элементов (деталей) и их фактические отклонения от номинальных. Фактические отклонения формы и расположения поверхностей элементов (деталей) ферм от проектных. Наличие (отсутствие) трещин в элементах ферм, в сварных швах и околошовной зоне. Внешний вид и толщина антикоррозионного покрытия. Качество швов сварных соединений и размеры их сечений. Шероховатость торцевой поверхности опорных ребер. Качество подготовки поверхности ферм под антикоррозионное покрытие. Комплектность. Маркировка. Упаковка |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 9378-93 СТБ 1133-98 СТБ 1396-2003 |