| Смеси бетонные | СТБ 1035-96 | Отбор проб Удобоукладываемость бетонной смеси (подвижность) Сохраняемость удобоукладываемости смеси во времени Расслаиваемость бетонной смеси (водоотделение и раствороотделение) Определение содержания воздуха (пористости) в бетонной смеси (компрессионным методом) Температура бетонной смеси (в холодный период года) Прочность бетона на сжатие | СТБ 1545-2005 СТБ 1035-96 ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Смеси растворные и растворы строительные | СТБ 1307-2012 | Отбор проб Подвижность (консистенция) растворной смеси Жизнеспособность (группа по сохраняемости подвижности) растворной смеси Средняя плотность раствора Жизнеспособность Водоудерживающая способность растворных смесей Расслаиваемость свежеприготовленных растворных смесей Прочность раствора на сжатие | ГОСТ 5802-86 СТБ 1307-2012 |