| Краски воднодисперсионные акриловые | СТБ 1197-2008 | Отбор проб. Цвет покрытия. Внешний вид покрытия. Концентрация ионов водорода (рН). Массовая доля летучих и нелетучих веществ. Время высыхания покрытия до степени 3. Укрывистость высушенного покрытия. Условная вязкость. Степень перетира. Маркировка. Упаковка. | СТБ 1197-2008 ГОСТ 9980.2-86 ГОСТ 8784-75 ГОСТ 28196-89 ГОСТ 31973-2013 ГОСТ 19007-73 ГОСТ 8420-74 ГОСТ 31939-2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Краски водно-дисперсионные акриловые | ГОСТ 28196-89 | Отбор проб. Цвет покрытия. Внешний вид покрытия. Концентрация ионов водорода (рН). Массовая доля летучих и нелетучих веществ. Время высыхания покрытия до степени 3. Укрывистость высушенного покрытия. Условная вязкость. Степень перетира. Маркировка. Упаковка. | ГОСТ 28196-89 ГОСТ 9980.2-86 ГОСТ 8784-75 ГОСТ 31973-2013 ГОСТ 19007-73 ГОСТ 8420-74 ГОСТ 31939-2012 |
| Грунтовки | СТБ 1263-2001 | Отбор проб. Водородный показатель. Массовая доля нелетучих веществ. Время высыхания покрытия до степени 3. Маркировка. Упаковка. | СТБ 1263-2001 ГОСТ 28196-89 ГОСТ 19007-73 ГОСТ 31939-2012 |
| Защитно- отделочные штукатурки | СТБ 1263-2001 | Отбор проб. Плотность. Усадка. Цвет покрытия. Маркировка. Упаковка. | СТБ 1263-2001 ГОСТ 5802-86 ГОСТ 28196-89 |
| Материалы лакокрасочные | СТБ 1507-2004 | Отбор проб. Внешний вид покрытия. Цвет покрытия. Массовая доля нелетучих веществ. Условная вязкость (по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм). Время высыхания эмалей до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С. Степень перетира. Упаковка. Маркировка. | ГОСТ 9980.2-2014 СТБ 1507-2004 ГОСТ 8784-75 ГОСТ 31973-2013 ГОСТ 19007-73 ГОСТ 8420-74 ГОСТ 31939-2012 |
| Грунтовка ГФ-021 | ГОСТ 25129-2020 | Отбор проб. Цвет пленки грунтовки. Внешний вид пленки. Массовая доля нелетучих веществ. Условная вязкость. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С. Степень разбавления до вязкости 22-24 с по вискозиметру типа BЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С. Степень перетира. Упаковка. Маркировка. | ГОСТ 25129-2020 ГОСТ 9980.2-2014 СТБ 1507-2004 ГОСТ 31973-2013 ГОСТ 19007-73 ГОСТ 8420-74 ГОСТ 31939-2012 ГОСТ 9980.3- 2014 ГОСТ 9980.4-2002 |
| Краски водно-дисперсионные «Tintoll» для внутренних и наружных работ | ТУ BY 291048183. 001-2014 | Отбор проб. Цвет покрытия. Внешний вид покрытия. Укрывистость высушенного покрытия. Концентрация ионов водорода (pH). Время высыхания до 3 степени. Степень перетира. Массовая доля нелетучих веществ. Маркировка. Упаковка. | ТУ BY 291048183. 001-2014 ГОСТ 9980.2-2014 ГОСТ 28196-89 ГОСТ 8784-75 ГОСТ 19007-73 ГОСТ 31973-2013 ГОСТ 31939-2012 |
| Грунт-эмали 3в1 антикоррозионные «Tintoll» | ТУ BY 291048183. 002-2019 | Отбор проб. Цвет покрытия. Внешний вид покрытия. Укрывистость высушенного покрытия. Время высыхания до степени 3. Степень перетира. Массовая доля нелетучих веществ. Условная вязкость. Маркировка. Упаковка. | ТУ BY 291048183. 002-2019 ГОСТ 9980.2-2014 ГОСТ 8784-75 ГОСТ 19007-73 ГОСТ 31973-2013 ГОСТ 31939-2012 ГОСТ 8420-74 |
| Эмаль ПФ-115 | ГОСТ 6465-76 | Отбор проб. Внешний вид покрытия. Цвет покрытия. Массовая доля нелетучих веществ. Условная вязкость (по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм). Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С. Укрывистость высушенной пленки. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа BЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С. Степень перетира Упаковка. Маркировка. | ГОСТ 9980.2-2014 ГОСТ 6465-76 ГОСТ 31973-2013 ГОСТ 19007-73 ГОСТ 8420-74 ГОСТ 31939-2012 ГОСТ 8784-75 ГОСТ 9980.3- 2014 ГОСТ 9980.4-2002 |