| Песок | ГОСТ 8736-2014 | Отбор проб; зерновой состав и модуль крупности; насыпная плотность; влажность; содержание пылевидных и глинистых частиц. | ГОСТ 8735-88 |
| --- | --- | --- | --- |
| Цемент | ГОСТ 31108-2003 ГОСТ 30515-2013 | Отбор проб; тонкость помола. | ГОСТ 310.2-76 |
| Смеси растворные и растворы строительные (сухие) | СТБ 1307-2012 | Отбор проб; подвижность; водоудерживающая способность; изготовление, твердение, хранение и плотность контрольных образцов; прочность на сжатие; прочность на растяжение при изгибе. | ГОСТ 5802-86 ГОСТ 310.4-81 |
|  |  | Растекаемость | ГОСТ 23789-2018 |
|  |  | Консистенция; усадка; жизнеспособность; маркировка; упаковка. | СТБ 1307-2012 |
|  |  | Насыпная плотность; влажность. | ГОСТ 8735-88 |
|  |  | Прочность сцепления с основанием; прочность клеевого соединения при равномерном отрыве. | ГОСТ 28574-2014 |
| Составы клеевые полимерминеральные | СТБ 1621-2006 | Отбор проб; маркировка; упаковка. | СТБ 1621-2006 |
|  |  | Насыпная плотность; влажность. | ГОСТ 8735-88 |
|  |  | Водоудерживающая способность. | ГОСТ 5802-86 |
|  |  | Водопоглощение при капиллярном подсосе. Прочность сцепления клеевого состава с основанием. | СТБ 1263-2001 |

| Смеси сухие гидроизоляционные | СТБ 1543-2005 | Отбор проб; усадка; маркировка; упаковка. | СТБ 1543-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Насыпная плотность; влажность. | ГОСТ 8735-88 |
|  |  | Водопоглощение при капиллярном подсосе. | СТБ 1263-2001 |
|  |  | Гибкость | ГОСТ 26589-94 |
|  |  | Прочность сцепления с основанием. | ГОСТ 28574-2014 |
|  |  | Изготовление, твердение, хранение и плотность контрольных образцов. прочность на сжатие; прочность на растяжение при изгибе. | ГОСТ 5802-86 ГОСТ 310.4-81 |
| Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций | СТБ 1464-2004 | Отбор проб; маркировка; упаковка. | СТБ 1464-2004 |
|  |  | Насыпная плотность; влажность. | ГОСТ 8735-88 |
|  |  | Изготовление, твердение, хранение образцов. прочность на сжатие. | ГОСТ 10180-2012 |
| Композиции защитно-отделочные | СТБ 1263-2001 | Отбор проб; влажность; усадка; водопоглощение при капиллярном подсосе; маркировка; упаковка; удобонаносимость | СТБ 1263-2001 ГОСТ 5802-86 ГОСТ 9980.2-2014 |
|  |  | Прочность сцепления клеевого состава с основанием. | СТБ 1263-2001 ГОСТ 28574-2014 |
|  |  | Цвет покрытия. | ГОСТ 28196-89 |
|  |  | Внешний вид. | ГОСТ 10277-90 |
|  |  | Насыпная плотность. | ГОСТ 8735-88 |
|  |  | Водоудерживающая способность. | ГОСТ 5802-86 |
|  |  | Время высыхания до степени 3 | ГОСТ 19007-73 |
|  |  | Водородный показатель | ГОСТ 28196-89 |
|  |  | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 17537-72 |
|  |  | Начало схватыватывания; остаток на сите | ГОСТ 23789-2018 |

| Бетоны напрягающие | СТБ 2101-2010 | Отбор проб; маркировка; упаковка. | СТБ 2101-2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изготовление, твердение, хранение образцов. прочность на сжатие. | ГОСТ 10105-2018 |
| Композиции для заполнения швов | СТБ 1503-2004 | Отбор проб; маркировка; упаковка; усадка. | СТБ 1503-2004 |
|  |  | Насыпная плотность; Влажность. | ГОСТ 8735-88 |
|  |  | Цвет покрытия | ГОСТ 28196-89 |
|  |  | Водоудерживающая способность; изготовление, твердение, хранение образцов. прочность на сжатие. | ГОСТ 5802-86 |
|  |  | Прочность сцепления с основанием | ГОСТ 28574-2014 |
|  |  | Водопоглощение при капилярном подсосе | СТБ 1263-2001 |