| 1. Песок для строительных работ | ГОСТ 8736-2014 | Отбор проб, п.2 Зерновой состав и модуль крупности, п.3 Содержание глины в комках, п.4 Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания), п.5.1 Насыпная плотность, п.9.1 Пустотность, п.9.2 Влажность, п.10 Содержание глинистых частиц (метод набухания), п.14 | ГОСТ 8735-88 ГОСТ 8269.0-97 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Щебень и гравий из плотных горных пород | ГОСТ 8267-93 | Отбор проб, п.4.2 Зерновой состав, п.4.3 Содержание пылевидных и глинистых частиц, п.4.5.1 Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, п.4.7.1 Содержание зерен слабых пород, п.4.9 Насыпная плотность (фр. до 20мм), п.4.17.1 Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные (фр. до 40 мм), п. 4.17.2 Влажность, п.4.19 | ГОСТ 8269.0-97 |
| 3.Смеси песчано-гравийные | ГОСТ 23735-2014 | Отбор проб Зерновой состав Содержание пылевидных и глинистых частиц Насыпная плотность (фр. до 20 мм) Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные Влажность | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 23735-2014 |
| 4. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные | ГОСТ 2318-2013 | Отбор проб Зерновой состав Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Содержание дробленых зерен в щебне из гравия Насыпная плотность Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные | СТБ 2318-2013 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 |
| 5. Грунты | СН 3.03.04 -2019 СП 5.01.04-2025 | Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов Гранулометрический (зерновой) состав (без промывки водой и с промывкой водой), п.4.2 Степень уплотнения (метод динамического зондирования) Влажность, п.5 Коэффициент фильтрации песчаных грунтов, применяемых в дорожном и аэродромном строительствеп.4.5 | ГОСТ 12071-2014 ГОСТ 12536-2014 СТБ 2176-2011 СТБ 1377-2003 ГОСТ 5180-2015 ГОСТ 25584-2024 |

| 6. Битумы нефтяные | ГОСТ 22245-90 СТБ 1062-97 | Отбор проб Глубина проникновения иглы при 25оС и 0оС Температура размягчения по кольцу и шару Индекс пенетрации | ГОСТ 2517-2012 ГОСТ 11501-78 ГОСТ 11506-73 ГОСТ 22245-90 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. Порошок минеральный | ГОСТ 16557-2005 | Отбор проб, п.6.12 Зерновой состав, п.7.2 Истинная плотность, п.7.3 Влажность, п.7.10 | ГОСТ 16557-2005 |
| 8. Эмульсия битумная катионная | СТБ 1245-2024 | Отбор проб Содержание остаточного вяжущего, п. 9.1 | СТБ 1245-2024 |
| 9. Устройство поверхностной обработки | ТКП 658-2021 ТКП 059.1-2020 | Адгезия вяжущего к щебню Определение шероховатости дорожных покрытий методом «песчаное пятно» | ТКП 059.1-2020 ТКП 658-2021 ГОСТ 11508-74 СТБ 1566-2005 |
| 10. Камни бортовые бетонные и железобетонные | СТБ 1097-2012 | Отбор проб и изготовление образцов Прочность бетона на сжатие Водопоглощение бетона Точность геометрических параметров: линейные размеры, прямолинейность профилей лицевых поверхностей, перпендикулярность торцевых и смежных граней Категория бетонной поверхности Ширина раскрытия трещин Маркировка Упаковка | СТБ 1152-99 СТБ 1097-2012 ГОСТ 12730.3-2020 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.2-81 |
| 11. Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | СТБ 1071-2007 | Отбор проб и изготовление образцов Прочность бетона на сжатие Водопоглощение бетона Точность геометрических параметров: линейные размеры, прямолинейность профилей лицевых поверхностей, перпендикулярность торцевых и смежных граней Категория бетонной поверхности Маркировка Однородность цвета плит Упаковка | СТБ 1152-99 СТБ 1097-2012 СТБ 1152-99 ГОСТ 12730.3-2020 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.2-81 |
| 12. Отсев из материалов дробления | ТУ BY 200161167.003- 2010 | Отбор проб, п. 2 Зерновой состав и модуль крупности, п. 3 Содержание глины в комках, п. 4 Содержание пылевидных и глинистых частиц, п. 5.3 Насыпная плотность, п. 9.1 | ТУ BY 200161167.003- 2010 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 8736-2014 |

| 13. Смеси бетонные | СТБ 1035-96 | Отбор проб, п. 4 Определение осадки конуса бетонной смеси, п. 5.3 Средняя плотность бетонной смеси, п. 6 Определение температуры бетонной смеси, п. 9 Класс бетона по прочности на сжатие | СТБ 1545-2005 ГОСТ 10180-2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. Смеси органо-минеральные складируемые ремонтные | СТБ 2175-2018 | Отбор проб Изготовление образцов Температура образцов перед испытаниями Средняя плотность Водонасыщение Набухание Слеживаемость Предел прочности при сжатии при 0оС Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде Зерновой состав минеральной части, содержание остаточного органического вяжущего Условная вязкость по вискозиметру (отв. 5 мм при 60оС) органического вяжущего Количество испарившегося растворителя органического вяжущего | СТБ 2175-2018 СТБ 1115-2013 ГОСТ 11503-74 ГОСТ 11504-73 |
| 15. Материалы противогололедные | СТБ 1158-2013 | Отбор проб, п.8.2 Внешний вид противогололедных материалов, п.8.3 Содержание зерен противогололедного материала, п.8.4 Содержание противогололедного реагента (водорастворимых веществ), пылевидных и глинистых частиц, п.8.5 | СТБ 1158-2013 |
| 16. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон | СТБ 1033-2016 | Отбор проб смеси и асфальтобетона, п.4 Изготовление образцов из смеси прессованием, п.6.3 Изготовление образцов из кернов (вырубок), п.7 Определение средней плотности асфальтобетона, п.8.1 Определение средней плотности минеральной части асфальтобетона, п.8.2 Определение истинной плотности минеральной части смеси и асфальтобетона, п.8.3 Определение истинной плотности смеси и асфальтобетона, п.8.4 Определение пористости минеральной части (остова) асфальтобетона, п.8.5 | СТБ 1115-2013 |

|  |  | Определение остаточной пористости асфальтобетона, п.8.6 Определение водонасыщения асфальтобетона, п.8.7 Определение набухания асфальтобетона, п.8.8 Определение прочности при сжатии при 50 ºС и 20 ºС, п.8.9 Определение предела прочности при сдвиге при температуре 50 ºС, п.8.11 Определение коэффициента водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде, п.8.16 Определение содержания вяжущего методом выжигания, п.8.17.4 Зерновой состав минеральной части смеси, Метод Б – «сухой» метод п.8.17.7 Определение сцепления вяжущего с поверхностью минеральной части смеси, п.8.18 Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях, п. 8.20 Температура готовой смеси, п.5.10 | СТБ 1033-2016 |
| --- | --- | --- | --- |