| Наименование испытываемой продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве | Наименование испытаний и (или) определяемых параметров строительных процессов | Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве |
| --- | --- | --- | --- |
| Смеси бетонные | СТБ 1035-96 | Отбор проб Удобоукладываемость Сохраняемость удобоукладываемости бетонной смеси Температура бетонной смеси Средняя плотность Прочность на сжатие | СТБ 1545-2005 ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 10180-2012 |
| Бетоны конструк-ционные тяжелые | СТБ 1544-2005 | Отбор проб Средняя плотность Прочность на сжатие | СТБ 1545-2005 ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 10180-2012 |
| Смеси растворные и растворы строительные | СТБ 1307-2012 | Отбор проб Марка по подвижности Средняя плотность Прочность на сжатие | ГОСТ 5802-86 |
| Конструкции бетонные и железо-бетонные фундаментов | СТБ 1076-97 | Отклонение геометрических параметров Прочность на сжатие Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам Ширина раскрытия трещин Внешний вид и качество бетонных поверхностей Маркировка | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1076-97 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 13015.2-81 |
| Бетоны легкие | СТБ 1187-2020 | Отбор проб Средняя плотность Прочность на сжатие | ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 10180-2012 |
| Песок для строительных работ | ГОСТ 8736-2014 | Отбор проб Модуль крупности Содержание пылевидных и глинистых частиц Насыпная плотность Влажность | ГОСТ 8735-88 |