| Краски водно-дисперсионные фасадные акриловые | ТУ BY 691767475.001-2015 СТБ 1197-2008 | Отбор проб | ГОСТ 9980.2-2014 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цвет пленки; Внешний вид пленки | ТУ BY 691767475.001-2015 СТБ 1197-2008 |
|  |  | Показатель концентрации ионов водорода, рН | ГОСТ 28196-89 |
|  |  | Степень перетира | ГОСТ 31973-2013 |
|  |  | Время высыхания до степени 3 | ГОСТ 19007-73 |
|  |  | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 17537-72, раздел 1 |
|  |  | Маркировка | ГОСТ 9980.4-2002 СТБ 1400-2009 |
|  |  | Транспортная маркировка | ГОСТ 14192-96 |
|  |  | Упаковка | ГОСТ 9980.3-2014 СТБ 8019-2012, п.6.1, 6.12 СТБ 8020-2002 |
| Грунтовки водно-дисперсионные акриловые | СТБ 1263-2001 | Отбор проб | ГОСТ 9980.2-2014 |
|  |  | Цвет покрытия; Внешний вид покрытия | ТУ BY 191322311.001-2011 |
|  |  | Показатель концентрации ионов водорода, рН | ГОСТ 28196-89 |
|  |  | Время высыхания до степени 3 | ГОСТ 19007-73 |
|  |  | Условная вязкость при температуре (20 ± 0,5) °С | ГОСТ 8420-74 |
|  |  | Адгезия покрытия | ГОСТ 15140-78 |
|  |  | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 17537-72, раздел 1 |
|  |  | Маркировка | ГОСТ 9980.4-2002 СТБ 1400-2009 |
|  |  | Транспортная маркировка | ГОСТ 14192-96 |
|  |  | Упаковка | ГОСТ 9980.3-2014 СТБ 8019-2012, п.6.1. 6.12 |