| Смеси бетонные | СТБ 1035-96 | Отбор проб | СТБ 1545-2005, п. 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удобоукладываемость (консистенция) бетонной смеси: - диаметр растекания конуса; - осадка конуса | СТБ 1545-2005, п. 5.2, п. 5.3 |
|  |  | Температура бетонной смеси | СТБ 1545-2005, п. 9 |
|  |  | Сохраняемость свойств | СТБ 1545-2005, п. 10 |
|  |  | Средняя плотность (для легкого бетона) | ГОСТ 27005-2014 |
|  |  | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012, п. 7.2 |
| Смеси растворные и растворы строительные | СТБ 1307-2012 | Отбор проб | СТБ 1307-2012, п. 7.1 |
|  |  | Подвижность | ГОСТ 5802-86, п. 2 |
|  |  | Жизнеспособность и группа по сохраняемости | СТБ 1307, п. 7.5 |
|  |  | Прочность на сжатие | ГОСТ 5802-86, п. 6 |