


Приложение к свидетельству
						№ 	05891370.1282 - 2021                            .
							  
						от «24» марта  20 23 г., листов всего  8, лист №2  

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
производственного контроля
филиала «Могилевжелезобетон» ОАО «Кричевцементношифер»
наименование организации
	Наименование испытываемой продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве
	Наименование испытаний  и (или) определяемых параметров продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний продукции в строительстве



	[bookmark: _GoBack]Смеси
бетонные
	СТБ 1035-96
	Отбор проб 
	СТБ 1545-2005, п. 4,
ГОСТ 10180-2012, п.4

	
	
	Расслаиваемость 
	СТБ 1545-2005, п.8

	
	
	Удобоукладываемость по показателю подвижности 
	СТБ 1545-2005, п.5

	
	
	Содержания  воздуха (пористости) в бетонной смеси
	СТБ 1545-2005, п.7

	
	
	Температура бетонной смеси
	СТБ 1035-96, п.6.7,
СТБ 1545-2005, п.9

	
	
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 10180-2012, 
п. 7.2,
ГОСТ 18105-2018

	
	
	Средняя плотность
	СТБ 1545-2005, п. 6

	
	
	Влажность заполнителя
	СТБ 1545-2005, п. 5.5

	
	
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060.0-95,
ГОСТ 10060.2-95

	
	
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018, 
п. 2.3.3

	Смеси растворные и растворы строительные 
	СТБ 1307-2012
	Отбор проб
	ГОСТ 5802-86, п.1.3

	
	
	Подвижность или консистенция
	ГОСТ 5802-86, п.2

	
	
	Плотность растворной смеси
	ГОСТ 5802-86, п.3

	
	
	Жизнеспособность и группа по сохраняемости
	СТБ 1307-2012, п.7.5

	
	
	Прочность на сжатие раствора 
	ГОСТ 5802-86, п.6

	
	
	Расслаиваемость
	ГОСТ 5802-86, п.4

	
	
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060.0-95,
ГОСТ 10060.2-95

	Колонны железобетонные для зданий и сооружений
	СТБ 1178-99
	Отбор проб и изготовление образцов 
	ГОСТ 13015.1-81

	
	
	Внешний вид конструкции
	СТБ 1178-99, п.6.4

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ГОСТ 22904-93

	
	
	Прочность бетона
	ГОСТ 10180-2012,
 п. 7.2

	Колонны железобетонные для зданий и сооружений
	СТБ 1178-99
	Определение точности геометрических параметров:
- размеры и отклонения от прямолинейности,
- перпендикулярность поверхностей колонн,
- ширину раскрытия поверхностных технологических трещин,
- размеры раковин, наплывов и окопов
	ГОСТ 26433.0-85, 
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060.0-95, 
ГОСТ 10060.2-95 

	
	
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018, 
п. 2.3.3

	
	
	Контроль сварных арматурных и закладных изделий
	ГОСТ 10922-2012,
 п. 5.3

	
	
	Контроль качества антикоррозионного покрытия закладных изделий 
	ГОСТ 9.302-88

	
	
	Контроль натяжения арматуры
	ГОСТ 22362-77

	
	
	Маркировка
	ГОСТ 13015.2-81,
СТБ 1178-99, п.4.9

	Сваи железобетонные
	СТБ 1075-97
	Отбор проб 
	ГОСТ 13015.1-81,
СТБ 1545-2005, п. 4

	
	
	Внешний вид и качество бетонных поверхностей
	СТБ 1075-97, п.6.9

	
	
	Прочность бетона
	ГОСТ 10180-2012,
 п. 7.2

	
	
	Контроль натяжения арматуры
	ГОСТ 22362-77

	
	
	Определение точности геометрических параметров:
- размеры и отклонения от прямолинейности и перпендикулярности торцевых граней, 
- ширина раскрытия поверхностных технологических трещин,
- размеры раковин, наплывов и околов бетона
	ГОСТ 26433.0-85, 
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ГОСТ 22904-93

	
	
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060.0-95, 
ГОСТ 10060.2-95 

	
	
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018, 
п. 2.3.3

	
	
	Контроль сварных арматурных и закладных изделий следует производить 
	ГОСТ 10922-2012,
 п. 5.3

	
	
	Контроль качества антикоррозионного покрытия закладных изделий 

	ГОСТ 9.302-88

	
	
	Маркировка
	СТБ 1075-97, п.5.7

	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные
	СТБ 1383-2003
	Отбор проб 
	ГОСТ 13015.1-81,
СТБ 1545-2005, п. 4

	
	
	Внешний вид и качество бетонных поверхностей
	СТБ 1383-2003, п.5.9

	
	
	Прочность бетона
	ГОСТ 10180-2012,
 п. 7.2

	
	
	Определение точности геометрических параметров:
- ширины раскрытия технологических трещин и качества бетонной поверхности,
- неплотное примыкание арматуры к бетону,
- продольное смещение торца напрягаемой арматуры относительно бетона
	ГОСТ 13015.1-81


	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ГОСТ 13015.1-81

	
	
	Контроль натяжения арматуры
	ГОСТ 22362-77

	
	
	Контроль сварных арматурных и закладных изделий следует производить 
	ГОСТ 10922-2012,
 п. 5.3

	
	
	Контроль качества антикоррозионного покрытия закладных изделий 
	ГОСТ 9.302-88

	
	
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060.0-95, 
ГОСТ 10060.2-95 

	
	
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018, 
п. 2.3.3

	
	
	Маркировка
	СТБ 1383-2003, п.4.14

	Ригели железобетонные
	СТБ 1186-99
	Отбор проб
	ГОСТ 13015.1-81,
СТБ 1545-2005, п. 4

	
	
	Внешний вид и качество бетонных поверхностей
	СТБ 1186-99, п.6.11

	
	
	Прочность бетона
	ГОСТ 10180-2012,
 п. 7.2

	
	
	Определение точности геометрических параметров:
- размеры и отклонения от геометрических параметров, 
- ширина раскрытия технологических трещин,
- размер раковин, наплывов и околов бетона
	ГОСТ 26433.0-85, 
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Контроль натяжения арматуры
	ГОСТ 22362-77

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ГОСТ 22904-93

	
	
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060.0-95, 
ГОСТ 10060.2-95 

	
	
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018, 
п. 2.3.3

	Ригели железобетонные
	СТБ 1186-99
	Контроль сварных арматурных и закладных изделий 
	ГОСТ 10922-2012,
 п. 5.3

	
	
	Контроль качества антикоррозионного покрытия закладных изделий 
	ГОСТ 9.302-88

	
	
	Маркировка
	СТБ 1186-99, п.4.10

	Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций
	ГОСТ 10922-2012
	Отбор контрольных образцов 
Отклонения линейных размеров сварных арматурных и закладных изделий
Внешний вид изделия
Состояние кромок плоских элементов закладных изделий 
Отклонения размеров конструктивных элементов сварных соединений и их взаимного расположения
Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов закладных изделий 
Отклонение угла между поверхностью плоского элемента и анкерным стержнем закладной детали
Перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях
Дефекты сварочного шва, 
Размер и число наружных дефектов в сварных соединениях
Плотность затяжки соединения механических резьбовых стыковых соединений
Маркировка
	ГОСТ 10922-2012
ГОСТ 14098-2014
ГОСТ 3242-79
СТБ 1133-98
ГОСТ 14192-96

	Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий
	ГОСТ 23279-2012 
	Отбор контрольных образцов 
Отклонения линейных размеров сварных арматурных и закладных изделий
Размеры выпусков
Прямолинейность стержней
Величина осадки стержней
Внешний вид изделия
Состояние кромок плоских элементов закладных изделий 
Отклонения размеров конструктивных элементов сварных соединений и их взаимного расположения
Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов закладных изделий 
Отклонение угла между поверхностью плоского элемента и анкерным стержнем закладной детали
Перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях
Дефекты сварочного шва
	ГОСТ 23279-2012
ГОСТ 10922-2012
ГОСТ 14098-2014
ГОСТ 3242-79
СТБ 1133-98
ГОСТ 14192-96

	Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий
	ГОСТ 23279-2012 
	Размер и число наружных дефектов в сварных соединениях
Плотность затяжки соединения механических резьбовых стыковых соединений
Маркировка
	ГОСТ 23279-2012
ГОСТ 10922-2012
ГОСТ 14098-2014
ГОСТ 3242-79
СТБ 1133-98
ГОСТ 14192-96

	Диафрагмы жесткости железобетонные 
	СТБ 1331-2002
	Отбор проб
	ГОСТ 13015.1-81

	
	
	Отклонение геометрических параметров
Точность геометрических параметров
Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам
Ширина раскрытия трещин
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89


	
	
	Положение арматурных изделий в диафрагмах
Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры
	ГОСТ 22904-93
ГОСТ 17625-83

	
	
	Прочность бетона на сжатие
Отпускная прочность
	ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 17624-2012

	
	
	Прочность сварных соединений
	ГОСТ 10922-2012 

	
	
	Наличие закладных изделий, монтажных петель
Очистка от наплывов бетона
Наличие антикоррозионного покрытия
	СТБ 1331-2002

	
	
	Контроль качества антикоррозионного покрытия
	ГОСТ 9.302-88

	
	
	Прочность
	ГОСТ 8829-2018

	
	
	Маркировка
	ГОСТ 13015.2-81

	Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для зданий и сооружений
	СТБ 1185-99
	Отбор проб
	ГОСТ 13015.1-81

	
	
	Прочность бетона на сжатие
Средняя плотность легкого и ячеистого бетона
Отпускная прочность
	ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 17624-2012

	
	
	Отклонение геометрических параметров
Точность геометрических параметров
Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам
Ширина раскрытия трещин
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89


	
	
	Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры
	ГОСТ 22904-93
ГОСТ 17625-83

	
	
	Прочность сварных соединений
	ГОСТ 10922-2012 

	
	
	Наличие закладных изделий, монтажных петель
Очистка от наплывов бетона
Наличие антикоррозионного покрытия
Наличие сцепления отделочных слоев  с бетоном Внешний вид и качество бетонных поверхностей
Комплектность, упаковка
	СТБ 1185-99

	
	
	Маркировка 
	ГОСТ13015.2-81

	Плиты балконов и лоджий железобетонные
	СТБ 1237-2000
	Отбор проб
	ГОСТ 13015.1-81

	
	
	Прочность бетона на сжатие
Средняя плотность легкого и ячеистого бетона
Отпускная прочность
	ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 17624-2012

	
	
	Отклонение геометрических параметров
Точность геометрических параметров
Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам
Ширина раскрытия трещин
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89


	
	
	Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры
	ГОСТ 22904-93
ГОСТ 17625-83

	
	
	Прочность сварных соединений
	ГОСТ 10922-2012 

	
	
	Наличие закладных изделий, монтажных петель
Очистка от наплывов бетона
Наличие антикоррозионного покрытия
Наличие сцепления отделочных слоев  с бетоном Внешний вид и качество бетонных поверхностей
Комплектность, упаковка
	СТБ 1237-2000

	
	
	Маркировка 
	ГОСТ13015.2-81

	Блоки вентиляционные бетонные и железобетонные для зданий
	СТБ 2172-2011
	Отбор проб
	ГОСТ 13015.1-81

	
	
	Прочность бетона на сжатие
Средняя плотность легкого и ячеистого бетона
Отпускная прочность

	ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 17624-2012

	
	
	Отклонение геометрических параметров
Точность геометрических параметров
Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам
Ширина раскрытия трещин
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89


	
	
	Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры
	ГОСТ 22904-93
ГОСТ 17625-83

	
	
	Прочность сварных соединений
	ГОСТ 10922-2012 

	
	
	Наличие закладных изделий, монтажных петель
Очистка от наплывов бетона
Наличие антикоррозионного покрытия
Наличие сцепления отделочных слоев  с бетоном Внешний вид и качество бетонных поверхностей
Комплектность, упаковка
	СТБ 2172-2011

	
	
	Маркировка 
	ГОСТ13015.2-81

	Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов
	СТБ 1178-99
	Отбор проб 
	ГОСТ 13015.1-81,
СТБ 1545-2005, п. 4

	
	
	Определение точности геометрических параметров:
- размеры и отклонения от прямолинейности,
- отклонения от плоскостности,
- ширину раскрытия поверхностных технологических трещин,
- размеры раковин, наплывов и окопов
	ГОСТ 26433.0-85, 
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Прочность бетона
	ГОСТ 10180-2012,
п. 7.2

	
	
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060.0-95, 
ГОСТ 10060.2-95 

	
	
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018, 
п. 2.3.3

	
	
	Контроль сварных арматурных и закладных изделий
	ГОСТ 10922-2012,
п. 5.3

	
	
	Контроль натяжения арматуры
	ГОСТ 22362-77

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ГОСТ 13015.1-81

	
	
	Внешний вид и качество бетонных поверхностей
	СТБ 1076-97, п.6.9

	
	
	Наличие монтажных петель,  соответствие арматурных и закладных изделий
	СТБ 1076-97, п.6.9

	
	
	Контроль качества антикоррозионного покрытия закладных изделий 
	ГОСТ 9.302-88

	
	
	Маркировка
	СТБ 1178-99, п.4.9

	Элементы лестниц железобетонные и бетонные
	СТБ 1169-99
	Отбор проб 
	ГОСТ 13015.1-81,
СТБ 1545-2005, п. 4

	
	
	Определение точности геометрических параметров:
- размеры и отклонения от прямолинейности,
- ширину раскрытия поверхностных технологических трещин,
- размеры раковин, наплывов и окопов
	ГОСТ 26433.0-85, 
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры

	ГОСТ 22904-93

	
	
	Прочность бетона
	ГОСТ 10180-2012,
п. 7.2

	
	
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060.0-95, 
ГОСТ 10060.2-95 

	
	
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018, 
п. 2.3.3

	
	
	Истираемость бетона элементов лестниц
	ГОСТ 13087-2018

	
	
	Контроль сварных арматурных и закладных изделий
	ГОСТ 10922-2012,
п. 5.3

	Изделия железобетонные для многопролетных сельскохозяйственных зданий
	СТБ 1623-2006
	Отбор проб 
	ГОСТ 13015.1-81,
СТБ 1545-2005, п. 4

	
	
	Внешний вид и качество поверхностей 
	ГОСТ 26433.0-85, 
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 10180-2012,
п. 7.2

	
	
	Определение точности геометрических параметров:
- размеры и отклонения от прямолинейности,
- ширину раскрытия поверхностных технологических трещин,
- размеры раковин, наплывов и окопов
	ГОСТ 26433.0-85, 
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060.0-95, 
ГОСТ 10060.2-95 

	
	
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018, 
п. 2.3.3

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры

	ГОСТ 22904-93

	
	
	Контроль сварных арматурных и закладных изделий
	ГОСТ 10922-2012,
п. 5.3

	
	
	Прочность сцепления гидроизоляционного слоя
	СТБ 1623-2006, п.6.10

	
	
	Толщина окрасочной поверхностной гидроизоляции
	СТБ 1623-2006, п.6.10

	
	
	Наличие монтажных петель, соответствие арматурных и закладных изделий
	СТБ 1169-99, п.6.8

	
	
	Контроль качества антикоррозионного покрытия закладных изделий 
	ГОСТ 9.302-88

	
	
	Маркировка
	ГОСТ 13015.2-81,
СТБ 1169-99, п.6.10



Руководитель организации 
по оценке системы 	
производственного контроля
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