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	всего листов 
	12
	, лист №
	1

	Область технической компетентности системы производственного контроля

	Открытое акционерное общество "Дорстроймонтажтрест"



	Наименование работ (услуг) в строительстве, строительных материалов, строительных изделий и строительных конструкций
	Обозначение технического
нормативного правового
акта, устанавливающего
требования к выполнению
работ (оказанию услуг) в строительстве, к строительным материалам, строительным изделиям и строительным
конструкциям
	Наименование вида работ (услуг) в строительстве; испытаний и (или) определяемых параметров
	Обозначение
технического
нормативного
правого акта,
устанавливающего
методы 
проведения
испытаний,
контроля



	Геодезические работы в строительстве
	СН 1.03.02-2019
	Геодезическая разбивочная основа для строительства.
Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий.
Геодезические работы при возведении зданий, сооружений и прокладке инженерных сетей.
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94

	Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений
	ТКП 45-5.09-33-2006
СТБ 1684-2006
	Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью.
	СТБ 1684-2006
ГОСТ 15140-78

	
	
	Толщина покрытия.
	СТБ ISO 2808-2023

	Возведение строительных конструкций зданий и сооружений
	СН 1.03.01-2019

	Геометрические размеры и внешний вид сварных соединений.
	СТБ 1133-98

	[bookmark: _Hlk234411615]Защита строительных конструкций от коррозии
	СН 2.01.07-2020
	Адгезия покрытия к защищаемой поверхности
	ГОСТ 28574-2014 

	Устройство изоляционных покрытий
	ТКП 45-5.08-75-2007
СТБ 1846-2008

	Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой;
Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием
	СТБ 1846-2008

	Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений
	СП 1.03.03-2022
СП 1.03.04-2022

	Легкие и тяжелые штукатурные системы утепления
	СП 1.03.04-2022


	Мосты и трубы
	СП 3.03.02-2021
ТКП 201-2023
	Влажность поверхности гидроизолируемого основания.
	СТБ 2158-2011

	
	ТКП 201-2023
	Прочность сцепления гидроизоляционного материала с основанием
	ТКП 201-2023

	Композиции защитно-отделочные строительные
	СТБ 1263-2001
	Прочность сцепления покрытий с основанием.
	ГОСТ 28574-2014

	Автомобильные дороги 

	ТКП 059.1-2020
ТКП 094-2021
СП 3.03.30-2020

	Сооружение земляного полотна.
Устройство дорожных одежд:
дополнительные слои оснований;
щебеночные, гравийные, шлаковые основания и покрытия;
основания и покрытия из грунтов и каменных материалов, укрепленных гидравлическими вяжущими материалами;
основания и покрытия из щебня, щебеночных и гравийных смесей, обработанных органическими вяжущими материалами;
асфальтобетонные покрытия и основания из горячих и теплых смесей; 
цементобетонные покрытия и основания;
Устройство защитных слоев.
Обустройство дороги.
	ТКП 059.1-2020
ТКП 094-2021
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94
ГОСТ 30412-96

	Железные дороги колеи 1520 мм
	ТКП 493-2013
	Верхнее строение железнодорожного пути.

	СТБ 1732-2007
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94

	Аэродромы
	СНБ 3.03.03-97
	Грунтовые основания.
искусственные основания;
аэродромные покрытия.
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94
ГОСТ 30412-96

	Смеси бетонные
	СТБ 1035-96
	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов 
Прочность бетона.
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	
	

	Бетоны легкие
	СТБ 1187-2020

	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов; 
прочность на сжатие.
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Средняя плотность.
	ГОСТ 12730.1-2020
ГОСТ 27005-2014

	
	
	Влажность.
	ГОСТ 12730.2-2020

	
	
	Прочность бетона на сжатие методом неразрушающего контроля.
	СТБ 2264-2012
ГОСТ 22690-2015

	Бетоны 
конструкционные
	СТБ 2674-2025 

	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов 
Прочность на сжатие.
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Прочность на сжатие неразрушающим методом контроля.
	СТБ 2264-2012

	
	
	Влажность
	ГОСТ 12730.0-2020
ГОСТ 12730.2-2020
ГОСТ 21718-84

	
	
	Водопоглощение.
	ГОСТ 12730.0-2020
ГОСТ 12730.3-2020

	Смеси растворные и растворы строительные (кроме РСС)
	СТБ 1307-2012
	Отбор проб;
подвижность;
влажность
	ГОСТ 5802-2024

	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные

	ГОСТ 13015.0-83
ТНПА на продукцию
	Геометрические параметры;
качество поверхности и дефекты внешнего вида.
	ГОСТ 13015.1-81
ГОСТ 13015.2-81
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Прочность на сжатие неразрушающим методом контроля.
	СТБ 2264-2012

	
	ГОСТ 8267-93

	Отбор проб;
зерновой состав;
содержание глины в комках;
влажность.
	ГОСТ 8269.0-97

	
	ГОСТ 8736-2014
	Отбор проб;
зерновой состав и модуль крупности;
содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания);
содержание глины в комках;
насыпная плотность;
наличие засоряющих примесей;
влажность.
	ГОСТ 8735-88

	

Смеси 
щебеночно- гравийно-
песчаные
	СТБ 2318-2025
ГОСТ 23735-2014
	Отбор проб; 
зерновой состав;
влажность;  
насыпная плотность.
	ГОСТ 8269.0-97
ГОСТ 8735-88

	Грунты
	СП 5.01.04-2025
	Коэффициент фильтрации.
	ГОСТ 25584-2023

	Балласт гравийный и гравийно-песчаный для железнодорожного пути
	ГОСТ 7394-85
	Отбор проб;
зерновой состав;
насыпная плотность.
	ГОСТ 8269.0-97
ГОСТ 8735-88




	
Генеральный директор
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Геодезические  работы в  строительстве  СН 1.03.02 - 2019  Геодезическая разбивочная основа для  строительства.   Геодезический контроль точности  геометрических параметров зданий.   Геодезические работы при возведении  зданий, сооружений и  прокладке  инженерных сетей.  ГОСТ 26433.0 - 85   ГОСТ 26433.2 - 94  

Устройство  антикоррозионн ых покрытий  строительных  конструкций  зданий и  сооружений  ТКП 45 - 5.09 - 33 - 2006   СТБ 1684 - 2006  Адгезия (сцепление) покрытий с  защищаемой поверхностью.  СТБ 1684 - 2006   ГОСТ  15140 - 78  

Толщина покрытия.  СТБ ISO 2808 - 2023  

Возведение  строительных  конструкций  зданий и  сооружений  СН 1.03.01 - 2019    Геометрические размеры и внешний вид  сварных соединений.  СТБ 1133 - 98  

Защита  строительных  конструкций от  коррозии  СН 2.01.07 - 2020  А дгезия покрытия к защищаемой  поверхности  ГОСТ 28574 - 2014    

Устройство  изоляционных  покрытий  ТКП 45 - 5.08 - 75 - 2007   СТБ 1846 - 2008    Прочность сцепления (сцепление)  гидроизоляционных слоев с основанием и  между собой;   Прочность сцепления (сцепление)  гидроизоляции с основанием  СТБ 1846 - 2008  

Устройство  тепловой  изоляции  ограждающих  конструкций  зданий и  сооружений  СП 1.03.03 - 2022   СП 1.03.04 - 2022    Легкие и тяжелые штукатурные системы  утепления  СП 1.03.04 - 2022    

Мосты и трубы  СП 3.03.02 - 2021   ТКП 201 - 2023  Влажность поверхности гидроизолируемого  основания.  СТБ  2158 - 2011  

ТКП 201 - 2023  Прочность сцепления гидроизоляционного  материала с основанием  ТКП 201 - 2023  

Композиции  защитно - отделочные  строительные  СТБ 1263 - 2001  Прочность сцепления покрытий с  основанием.  ГОСТ 28574 - 2014  

