| Краски акриловые водно-дисперсионные (Краска акриловая водно-дисперсионная интерьерная для потолков ВД-АК-2180; Краска акриловая водно-дисперсионная интерьерная ВД-АК-2180; Краска акриловая водно-дисперсионная фасадная ВД-АК-1180; Краска акриловая водно-дисперсионная моющаяся ВД-АК-1180; Краска акриловая водно-дисперсионная для садовых деревьев ВД-АК-1180) | ТУ BY 193402611.001-2020 | Отбор проб | ГОСТ 9980.2-2014 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 17537-72, раздел 1 |
|  |  | Показатель концентрации ионов водорода, рН | ГОСТ 28196-89 |
|  |  | Укрывистость высушенного покрытия | ГОСТ 8784-75 |
|  |  | Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)ºС | ГОСТ 9.403-80 |
|  |  | Условная вязкость | ГОСТ 8420-74 |
|  |  | Степень перетира | ГОСТ 31973-2013 |
|  |  | Время высыхания до степени 3 | ГОСТ 19007-73 |
|  |  | Маркировка | ГОСТ 9980.4-2002 |
|  |  | Транспортная маркировка | ГОСТ 14192-96 |
|  |  | Упаковка | ТУ BY 193402611.001-2020, п.4.12 |
| Грунтовки (Грунтовка акриловая глубокого проникновения с антисептиком ВД-АК-0301; Грунтовка акриловая бетоноконтакт ВД-АК-0301) | ТУ BY 193402611.002-2020 | Отбор проб | ГОСТ 9980.2-2014 |
|  |  | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 17537-72, раздел 1 |
|  |  | Время высыхания до степени 3 | ГОСТ 19007-73 |
|  |  | Водородный показатель, рН | ГОСТ 28196-89 |
|  |  | Маркировка | ГОСТ 9980.4-2002 |
|  |  | Транспортная маркировка | ГОСТ 14192-96 |
|  |  | Упаковка | ТУ BY 193402611.002-2020, п.4.5 |