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Область технической компетентности системы производственного контроля 

	Коммунального дочернего проектного унитарного предприятия «Гроднодорпроект»




	Наименование работ (услуг) в строительстве, строительных материалов, строительных изделий и
строительных конструкций
	Обозначение технического нормативного правового акта, устанавливающего требования к выполнению работ (оказанию услуг) в строительстве, к строительным материалам, строительным изделиям и строительным конструкциям
	Наименование вида работ (услуг) в строительстве;
испытаний и (или) определяемых параметров

	Обозначение
технического нормативного правового акта, устанавливающего методы проведения испытаний,
контроля

	1
	2
	3
	4




	1 Песок для строительных работ, за исключением песка, предназначенного в качестве заполнителя для бетонов и растворов
	ГОСТ 8736-2014 (до 01.09.2026); 
ГОСТ 8736-2025 
(с 01.09.2026)
	Отбор проб, п. 2; 
Зерновой состав и модуль крупности, п. 3; 
Содержание глины в комках, п. 4; 
Содержание пылевидных и глинистых частиц, п. 5.3; 
Насыпная плотность, п. 9.1; 
Влажность, п. 10;
Содержание глинистых частиц (метод набухания), п.14
	ГОСТ 8735-88


	2. Песок природный


	ГОСТ 32824-2014
	Отбор проб;
Гранулометрический (зерновой) состав и модуль крупности;
Содержание глины в комках;
Содержание пылевидных и глинистых частиц;
Истинная плотность;
Влажность;
Насыпная плотность;
Содержание пылевидных и глинистых частиц методом   
[bookmark: _GoBack]набухания
	ГОСТ 32728-2014;
ГОСТ 32727-2014;
ГОСТ 32726-2014;
ГОСТ 32725-2014;
ГОСТ 32722-2014;
ГОСТ 32768-2014;
ГОСТ 32721-2014;
ГОСТ 32708-2014


	3. Щебень и гравий из плотных горных пород
	ГОСТ 8267-93

	Отбор проб, п. 4.2; 
Зерновой состав, п. 4.3; 
Содержание пылевидных и глинистых частиц, п. 4.5.1, 
п. 4.5.3;  
Содержание глины в комках, п. 4.6;  
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, п. 4.7.1; 
Дробимость п. 4.8;
Истираемость п. 4.10;
Насыпная плотность, п. 4.17.1; 
Влажность, п. 4.19
	ГОСТ 8269.0-97

	4. Смеси песчано-гравийные
	ГОСТ 23735-2014
	Отбор проб; 
Зерновой состав; 
Содержание пылевидных и глинистых частиц; 
Содержание глины в комках; 
Влажность;
Насыпная плотность

	ГОСТ 23735-2014; 
ГОСТ 8735-88; 
ГОСТ 8269.0-97
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	[bookmark: _Hlk234831798]Наименование работ (услуг) в строительстве, строительных материалов, строительных изделий и
строительных конструкций
	Обозначение технического нормативного правового акта, устанавливающего требования к выполнению работ (оказанию услуг) в строительстве, к строительным материалам, строительным изделиям и строительным конструкциям
	Наименование вида работ (услуг) в строительстве;
испытаний и (или) определяемых параметров

	Обозначение
технического нормативного правового акта, устанавливающего методы проведения испытаний,
контроля

	1
	2
	3
	4




	Заместитель директора             

                                                          М.П.

	Е.В.Рокало





	[bookmark: _Hlk234828317]5. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные
	СТБ 2318-2025
	Отбор проб; 
Зерновой состав, п. 6.2; 
Содержание пылевидных и глинистых частиц, п. 6.4; 
Коэффициент фильтрации, 6.5;
Насыпная плотность, п. 4.17.1
	СТБ 2318-2025; 
ГОСТ 8735-88;  
ГОСТ 8269.0-97




	[bookmark: _Hlk234828711]6. Грунты
	СП 5.01.04-2025
ТКП 682-2025
	Отбор проб; 
Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов; 
Влажность (метод высушивания до постоянной массы); 
Граница текучести; 
Граница раскатывания; 
Плотность грунта (метод режущего кольца); 
Максимальная плотность;  
Коэффициент фильтрации песчаных грунтов
	ГОСТ 12071-2014; 
ГОСТ 12536-2014; 
ГОСТ 5180-2015; 




ГОСТ 22733-2016; 
ГОСТ 25584-2023; 

	[bookmark: _Hlk234828742]7. Конструкции и изделия бетонные
	ГОСТ 13015.0-83
	Прочность бетона, п.7.9
	СТБ 2264-2012



	
	

	Заместитель директора             

                                                          М.П.

	Е.В.Рокало



