| Производственный участок «Оршастройматериалы» ОАО «Белорусский цементный завод» 211391, Витебская область, город Орша, улица 1 Мая, дом 70 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цемент | ГОСТ 31108-2020 СТБ 1306-2002 | Отбор проб | ГОСТ 310.1-76 |
|  |  | Тонкость помола. | ГОСТ 310.2-76 |
|  |  | Нормальная густота; сроки схватывания. | ГОСТ 310.3-76 |
| Песок для строительных работ | ГОСТ 8736-2014 СТБ 1306-2002 | Отбор проб; зерновой состав и модуль крупности; содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания); содержание глины в комках; насыпная плотность; влажность. | ГОСТ 8735-88 |
| Смеси бетонные | СТБ 1035-96 | Отбор проб. Подвижность | СТБ 1545-2005 |
|  |  | Класс бетона по прочности на сжатие. | ГОСТ 10180-2012 |
|  |  | Средняя плотность | ГОСТ 12730.1-2020 |
| Растворы строительные | СТБ 1307-2012 | Отбор проб. Марка по подвижности; прочность на сжатие. | ГОСТ 5802-2024 |
| Известь строительная | ГОСТ 9179-2018 | Отбор проб. Суммарное содержание активных окисей кальция и магния; температура и время гашения извести; содержание непогасившихся зерен. | ГОСТ 22688-2018 |
| Плиты бетонные для тротуаров и камни бортовые бетонные | СТБ 1071-2007 СТБ 1097-2012 | Отбор проб. Геометрические параметры; качество бетонной поверхности и дефекты внешнего вида; маркировка. | СТБ 1071-2007 СТБ 1097-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Класс бетона по прочности на сжатие | СТБ 1152-99 |
| Блоки из ячеистых бетонов стеновые | СТБ 1117-98 | Отбор проб. Внешний вид (повреждение углов и ребер, трещины, а также линзообразные и отдельные параллельные расслоения); отклонение от линейных размеров; маркировка, упаковка. | СТБ 1117-98 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Средняя плотность. | ГОСТ 12730.1-2020 |
|  |  | Отпускная влажность. | ГОСТ 12730.2-2020 |
|  |  | Прочность на сжатие. | ГОСТ 10180-2012 |