| Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118-2019 | Отбор образцов; Качество комплектующих изделий, исходных материалов и заготовок; Геометрические параметры конструкций, влияющие на собираемость; Качество отверстий под болтовые и заклепочные соединения; Визуальный контроль качества сварных соединений; Контроль качества очистки и обезжиривания; Внешний вид и толщина защитного покрытия; Контроль адгезии лакокрасочных покрытий; Комплектность; Маркировка; Упаковка. | ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 15140-78 СТБ 1133-98 |
| --- | --- | --- | --- |
| Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | СТБ 1317-2002 | Отбор образцов; Прокат сортовой, фасонный, листовой прокат, холодногнутые профили, трубы стальные – соответствие техническим требованиям; Предельные отклонения геометрических параметров изделий; Предельные отклонения размеров сечения сварных швов; Качество подготовки поверхности под антикоррозионное покрытие; Отклонение от проектной толщины антикоррозионного покрытия; Внешний вид покрытия; Контроль толщины антикоррозионного покрытия (методы неразрушающего контроля); Комплектность; Маркировка; Упаковка | СТБ 1317-2002 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 14771-76 СТБ 1133-98 |
| Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | СТБ 2174-2011 | Отбор образцов; Диаметр и класс арматуры по данным документа о качестве; Отклонение линейных размеров изделий; Отклонение геометрических параметров конструктивных элементов сварных соединений; Отклонение от плоскостности лицевых поверхностей изделия; Состояние кромок плоских элементов и размер углов между плоскими элементами и анкерными стержнями; Внешний вид поверхности элементов изделий; Визуальный контроль качества поверхности сварных соединений; Отклонение от перпендикулярности анкерных стержней; Маркировка. | СТБ 2174-2011 ГОСТ 26433.1-89 |
| Ограждения лестниц балконов и крыш стальные | СТБ 1381-2003 | Отбор образцов; Качество стали и сварочных материалов; Отклонение от линейных размеров; Отклонение от перпендикулярности; Отклонение от прямолинейности; Отклонение от равенства диагоналей; Качество подготовки поверхности под защитное покрытие; Толщина защитного покрытия (неразрушающий метод); Внешний вид защитного покрытия; Отклонение от заданного угла сопряжения элементов; Внешний вид поверхности ограждений; Размеры швов сварных соединений; Комплектность; Маркировка; Упаковка | СТБ 1381-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.916-2023 |