| Плиты пенополистирольные теплоизоляционные | СТБ 1437-2004 | Номинальные размеры. Внешний вид. Правильность геометрической формы. Плотность. Влажность. Прочность на сжатие при 10% линейной деформации. Предел прочности при изгибе и разрыве в направлении, перпендикулярном поверхности. Время самостоятельного горения. Степень повреждения образца. Водопоглощение. Маркировка. Упаковка | СТБ 1437-2004 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 20869-2017 ГОСТ 25880-83 |
| --- | --- | --- | --- |
| Плиты пенополистирольные теплоизоляционные | ТУ BY 290475618.002-2019 | Номинальные размеры. Внешний вид. Правильность геометрической формы. Плотность. Влажность. Прочность на сжатие при 10% линейной деформации. Предел прочности при изгибе и разрыве в направлении, перпендикулярном поверхности. Время самостоятельного горения. Степень повреждения образца. Водопоглощение. Маркировка. Упаковка | ТУ BY 290475618.002-2019 СТБ 1437-2004 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 20869-2017 ГОСТ 25880-83 |
| Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля | СТБ 1108-2017 СТБ 939-2013 | Соответствие размеров и расположения отверстий (прорезей) требованиям конструкторской документации. Отклонение геометрических параметров. Перепад лицевых поверхностей профилей относительно друг друга. Внешний вид и качество поверхностей. Комплектность. Маркировка. Упаковка. | СТБ 1108-2017 СТБ 939-2013 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Блоки дверные из поливинилхлоридного профиля | СТБ 2433-2015 | Отклонения от номинальных размеров, плоскостности, прямолинейности элементов, разности длин диагоналей; наличие и высоту провесов. Внешний вид (отсутствие дефектов, видимых невооруженным глазом). Комплектность. Маркировка. Упаковка. | СТБ 2433-2015 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Элементы остекления балконов и лоджий из поливинилхлоридного профиля | СТБ 1912-2008 | Отклонение от номинальных размеров, плоскостности, перпендикулярности и прямолинейности изделий, величина провесов. Внешний вид изделия. Комплектность. Маркировка. Упаковка. | СТБ 1912-2008 СТБ 1108-2017 СТБ 939-2013 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Стеклопакеты клееные | ГОСТ 24866-2014 | Точка росы. Отклонение по толщине. Отклонения номинальных размеров по высоте (длине), ширине. Разность длин диагоналей. Отклонения от плоскостности. Отклонение от прямолинейности кромок. Пороки внешнего вида. Требования к герметизации. Герметичность. Эффективность влагопоглотителя. Маркировка. Упаковка | ГОСТ 24866-2014 ГОСТ 32557-2013 |