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	1. Дорожно-строительные материалы

	1.1 Песок для строительных работ
	ГОСТ 8736-2014
	Отбор проб, п. 2
Зерновой состав и модуль крупности, п. 3
Содержание глины в комках, п. 4
Содержание пылевидных и глинистых частиц, п. 5.3
Насыпная плотность, п. 9.1
Влажность, п. 10 

	ГОСТ 8735-88
ГОСТ 8269.0-97

	1.2 Щебень и гравий из плотных горных пород
	ГОСТ 8267-93
	Отбор проб, п. 4.2
Зерновой состав, п. 4.3
Содержание пылевидных и глинистых частиц, 
п. 4.5.1, п. 4.5.3
Содержание глины в комках, п. 4.6
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, п. 4.7.1
Содержание зерен слабых пород, п. 4.9
Насыпная плотность (фр. до 20мм), п. 4.17.1
Влажность, п. 4.19

	ГОСТ 8269.0-97

	1.3 Смеси 
песчано-гравийные 

	ГОСТ 23735-2014
	Отбор проб
Зерновой состав
Содержание пылевидных и глинистых частиц
Содержание глины в комках
Насыпная плотность (фр. до 20мм)

	ГОСТ 23735-2014
ГОСТ 8269.0-97
ГОСТ 8735-88


	1.4 Смеси 
щебеночно-гравийно-песчаные  
	СТБ 2318-2013
	Отбор проб
Зерновой состав
Содержание пылевидных и глинистых частиц
Содержание глины в комках
Содержание зерен пластинчатой (лещадной)
и игловатой формы
Насыпная плотность (фр. до 20мм)

	СТБ 2318-2013
ГОСТ 8269.0-97
ГОСТ 8735-88


	1.5 Эмульсия битумная 
катионная

	СТБ 1245-2015
	Отбор проб

	СТБ 1245-2015

	1.6 Битумы 
нефтяные

	ГОСТ 22245-90
СТБ 1062-97
	Отбор проб
 
	ГОСТ 22245-90
ГОСТ 2517-2012

	1.7  Порошок 
минеральный 
	ГОСТ 16557-2005
	Отбор проб, п. 6.12
Зерновой состав, п. 7.2
Влажность, п. 7.10

	ГОСТ 16557-2005

	1.8 Грунты


	СТБ 943-2007
	Отбор проб
Влажность, п. 5
Плотность, п. 9
Степень уплотнения грунтов земляных сооружений

	ГОСТ 12071-2014
ГОСТ 5180-2015

СТБ 2176-2011
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	Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля

__________________________________
              (личная подпись)
М.П.
	


        В.К.Шумчик



	1.9 Смеси 
асфальтобетонные и асфальтобетон
	СТБ 1033-2016

	Отбор проб смеси и асфальтобетона, п. 4
Приготовление смесей в лаборатории, п. 5
Изготовление образцов  из смеси (прессованием), 
п. 6.3
Определение средней плотности асфальтобетона, 
п. 8.1
Определение средней плотности минеральной части асфальтобетона, п. 8.2
Определение содержания вяжущего методом выжигания, п. 8.17.4
Зерновой состав минеральной части смеси, п. 8.17.7
Температура готовой смеси, п. 5.10

	СТБ 1115-2013










СТБ 1033-2016

	1.10 Материалы противогололедные
	СТБ 1158-2013
	Отбор проб, п. 8.2
Внешний вид противогололедных материалов, п. 8.3
Содержание зерен противогололедного материала, п. 8.4
Содержание противогололедного реагента (водорастворимых веществ), пылевидных и глинистых частиц, п. 8.5
Насыпная плотность, п. 8.12
Влажность, п. 8.13 

	СТБ 1158-2013
ГОСТ 8269.0-97
ГОСТ 8735-88

	1.11 Асфальтогранулят для транспортного строительства
	СТБ 1705-2015
	Отбор проб 
Зерновой состав
Содержание пылевидных и глинистых частиц
Насыпная плотность

	СТБ 1705-2015
ГОСТ8269.0-97
ГОСТ 8735-88


	1.12 Смеси 
органо-минеральные
(холодная)
	СТБ 1345-2002
	Отбор проб 
Однородность
Зерновой состав минеральной части смеси

	СТБ 1345-2002
СТБ 1115-2013


	2. Автомобильные дороги

	2.1 Сооружение земляного полотна

	ТКП 059.1-2020
	Положение оси дороги в плане
Высотные отметки 
Толщина слоя отсыпки грунта в насыпь
Толщина слоя отсыпки растительного грунта на откосах
Коэффициент уплотнения грунта в основании, каждом слое насыпи и на обочинах, в конусах и насыпях за устоями мостовых сооружений
Расстояние между осью и бровкой насыпи
Поперечный уклон поверхности земляного полотна и обочин
Крутизна откосов насыпей и выемок
Влажность грунта
Однородность грунта, отсыпаемого в слои насыпи и на обочинах
Размер и содержание мерзлых комьев в отсыпаемом грунте
Качество очистки нижележащего слоя от снега и льда
	ТКП 059.1-2020
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	Поперечные размеры дна канав и кюветов
Глубина канав и кюветов 
Поперечные размеры дренажей
Продольные уклоны канав и дренажей 
Ширина берм

	

	2.2 Устройство щебеночных, гравийных оснований и покрытий

	ТКП 059.1-2020
	Высотные отметки по оси дороги
Ширина слоя
Толщина слоя
Ровность поверхности 
Поперечный уклон
Влажность щебня и щебеночной смеси
Окончание процесса уплотнения слоя

	ТКП 059.1-2020


	2.3 Устройство асфальтобетонных оснований и покрытий

	ТКП 059.1-2020
	Высотные отметки по оси дороги 
Ширина слоя
Толщина слоя
Ровность поверхности
Поперечный уклон
Ровность в продольном направлении 
Температура битума, минеральных материалов и готовой смеси на АБЗ
Температура смеси на месте укладки
Качество поперечных и продольных сопряжений укладываемых слоев
Шероховатость поверхности покрытия

	ТКП 059.1-2020

	2.4 Устройство монолитных цементобетонных оснований и покрытий

	ТКП 059.1-2020
	Высотные отметки по оси дороги
Ширина слоя
Ровность поверхности
Ровность в продольном направлении
Поперечный уклон
Разница в уровне поверхности в швах 
Показатель удобоукладываемости бетонной смеси и объем вовлеченного воздуха
Шероховатость поверхности покрытия

	ТКП 059.1-2020

	2.5 Обустройство дорог

	ТКП 059.1-2020
	Разметка центров котлованов и скважин под элементы обстановки
Точность установки стоек и столбиков в плане 
Глубина ям и скажин под стойки и столбики
Высота установки ограждений, знаков, сигнальных столбиков и других элементов обстановки
Устройство присыпных берм, грунтовых валов

Дорожные знаки
Расположение стоек дорожных знаков 
Расположение вертикальных осей симметрии знаков и осей симметрии стоек
Расстояние от края знака до края проезжей части или бровки земляного полотна
Высота нижней кромки щита знака на каждый метр ширины шага
	ТКП 059.1-2020
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	Дорожная разметка
Точность нанесения линий разметки в плане
Ширина линий разметки
Прямолинейность краев линий разметки
Температура воздуха и покрытия
Соответствие нанесенных линий и знаков разметки проектному положению
Линейные размеры горизонтальной и вертикальной дорожной разметки
Дорожные ограждения
Шаг стоек
Высота стоек дорожных ограждений относительно уровня поверхности обочин, проезжей части или разделительной полосы в месте их установки или кромки проезжей части
Поперечное расположение стоек дорожных ограждений от бровки земляного полтна или края проезжей части
Отклонение верха строек относительно продольной оси ограждения
Волнистость линии ограждения в плане
Момент затяжки болтовых соединений
Сигнальные столбики
Расположение сигнальных столбиков и тумб
Искусственные неровности
Угол наезда на искусственную неровность
Размеры элементов искусственных неровностей

	

	2.6 Устройство поверхностной обработки

	ТКП 658-2021
	Соответствие схемы организации движения и ограждения мест производства работ
Качество подготовки покрытия (отсутствие дефектов, пыли и грязи, подгрунтовка)
Температура окружающего воздуха и покрытия 
Температура вяжущего 
Равномерность распределения вяжущего материала, чистота и равномерность распределения щебня
Качество продольных и поперечных стыков 
Схема и режим уплотнения 
Степень уплотнения
Ровность отсечения на участках сопряжения с существующим покрытием
Ширина распределения и ровность кромки
Сплошность, ровность продольных и поперечных стыков, ровность внешних кромок, ровность поперечных отсечений границ работ
Шероховатость покрытия 
Плотность распределения щебня
Глубина впадин 
Отклонение фактической ширины устроенной поверхностной обработки от проектной

	ТКП 658-2021
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	3. Благоустройство территорий

	3.1 Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных.

	ТКП 45-3.02-7-2005
ТКП 45-3.03-227-2010


	Сооружение земляного полотна: п. 5.1 – п. 5.11
Устройство слоев основания: п. 6.1 –  п. 6.7
[bookmark: _GoBack]Установка бортового камня: п. 7.1, п. 7.3 - 7.6
Устройство сборного покрытия из плит тротуарных: 
п. 8.1 – п. 8.2
Возвышение над поверхностью остановочной площадки
Продольный и поперечный уклон тротуара
Подвижность бетонной смеси 
Изготовление образцов-кубиков бетона на строительной площадке

	СТБ 1685-2006
СТБ 1545-2005
ГОСТ 10180-2012



	4. Мосты и  трубы

	4.1 Устройство мостов и труб
	СП 3.03.02-2021
СН 1.03.02-2019

	Геодезические работы: п.6.1 – п. 6.3
Арматурные работы: п.8.1 – п.8.4
Бетонные работы: п. 9.1,  п.9.3 – п.9.7, п. 9.9 – п.9.12
Бетонирование монолитных конструкций: п.10.2-п.10.4
Устройство железобетонных труб: п.15.1 – п.15.9
Опалубочные работы: п.26.1 – п.26.3
Засыпка водопропускных труб и устоев мостов: п.30.1 – п.30.7
Засыпка труб в зимних условиях: п. 30.8
Укрепительные работы: п.31.1– п.31.3, п. 31.5

	СТБ 2158-2011


	
	



