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	1. Песок для строительных работ, за исключением песка, предназначенного в качестве заполнителя для бетонов и растворов
	ГОСТ 8736-2014 (до 01.09.2026); 
ГОСТ 8736-2025 
(с 01.09.2026)
	Отбор проб, п.2
Зерновой состав и модуль крупности, п.3
Содержание глины в комках, п.4
Содержание пылевидных и глинистых частиц, п.5.3
Истинная плотность, п.8.1
Насыпная плотность, п.9.1
Пустотность, п.9.2
Влажность, п.10
	ГОСТ 8735-88


	2. Песок природный
	ГОСТ 32824 -2014
	Отбор проб, п.1.1
Зерновой состав и модуль крупности, п.1.2
Содержание глины в комках, п.1.3
Содержание пылевидных и глинистых частиц, п.1.4
Истинная плотность, п.1.5
Влажность, п.1.6
Насыпная плотность
Содержание пылевидных и глинистых частиц методом   
набухания
	ГОСТ 32728-2014
ГОСТ 32727-2014
ГОСТ 32726-2014
ГОСТ 32725-2014
ГОСТ 32722-2014
ГОСТ 32768-2014
ГОСТ 32721-2014
ГОСТ 32708-2014


	3. Щебень и гравий из плотных горных пород, за исключением щебня и гравия, предназначенного в качестве заполнителя для бетонов и растворов)

	ГОСТ 8267-93

	Отбор проб, п.4.2
Зерновой состав, п.4.3
Определение дробленых зерен в щебне из гравия, п.4.4
Содержание пылевидных и глинистых частиц, п.4.5.3
Содержание глины в комках, п.4.6
Содержание зерен пластинчатой (лещадной)
и игловатой формы, п.4.7.1
Дробимость (фр. до  40 мм), п.4.8
Содержание зерен слабых пород, п.4.9
Определение морозостойкости, п.4.12.1
Средняя плотность (фр. до  40 мм), п.4.16.1
Пористость,  п.4.16.2
Насыпная плотность, п.4.17.1
Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные  (фр. до  40 мм), п.4.17.2
Водопоглащение, п.4.18
 Влажность (фр. до 40 мм), п.4.19

	ГОСТ 8269.0-97
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Область технической компетентности системы производственного контроля 

	Коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия «Гроднооблдорстрой» 
филиала дорожное ремонтно-строительное управление № 159 Коммунального 
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	Наименование работ (услуг) в строительстве, строительных материалов, строительных изделий и
строительных конструкций
	Обозначение технического нормативного правового акта, устанавливающего требования к выполнению работ (оказанию услуг) в строительстве, к строительным материалам, строительным изделиям и строительным конструкциям
	Наименование вида работ (услуг) в строительстве;
испытаний и (или) определяемых параметров

	Обозначение
технического нормативного правового акта, устанавливающего методы проведения испытаний,
контроля

	1
	2
	3
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	Заместитель директора             

                                                          М.П.

	Е.В.Рокало




	4. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов
	СТБ 2318-2025
	Отбор проб
Зерновой состав, п.6.2
Содержание пылевидных и глинистых частиц, п.6.7 
Содержание глины в комках, п.6.8
Водостойкость щебня, п.6.10
Содержание дробленых зерен в щебне из гравия, п.4.4
Влажность
Насыпная плотность, п.4.17.1, п.4.17.2
	СТБ 2318-2025
ГОСТ 8269.0-97
ГОСТ 8735-88


	5. Смеси песчано-гравийные для строительных 
работ

	ГОСТ 23735-2014
	Отбор проб
Зерновой состав, п. 6.1
Содержание пылевидных и глинистых частиц, п.6.2
Содержание глины в комках, п.6.2
Насыпная плотность, п.6.3
Насыпная плотность для перевода количества щебня 
(гравия) из единиц массы в объемные  (фр. до  40 мм), п.4.17.2
Влажность, п.4.19
	ГОСТ 23735-2014
ГОСТ 8269.0-97
ГОСТ 8735-88



	6. Грунты
	СП 5.01.04-2025
	Отбор проб; 
Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов; 
Влажность (метод высушивания до постоянной массы), п. 5; 
Плотность грунта (метод режущего кольца), п. 9; 
Плотность скелета (сухого) грунта расчетным 
методом, п.12
Максимальная плотность; 
Оптимальная влажность; 
Коэффициент фильтрации песчаных грунтов, применяемых в дорожном строительстве; 
Контроль степени уплотнения, п. 6.3
	ГОСТ 12071-2014; 
ГОСТ 12536-2014; 
ГОСТ 5180-2015; 





ГОСТ 22733-2016; 

ГОСТ 25584-2023; 

СТБ 2176-2025

	6. Битумы нефтяные 

	ГОСТ 22245-90

	Отбор проб
Глубина проникновения иглы при 25о С и при 0о С
Температура размягчения по «кольцу и шару»
Индекс хрупкости дорожных битумов марок БН (прил.3)
Индекс пенетрации (прил.2)
	ГОСТ 2517-2012
ГОСТ 11501-78
ГОСТ 11506-73
ГОСТ 22245-90 



	
	СТБ 1062-97

	Отбор проб
Глубина проникновения иглы при 25о С и при 0о С
Температура размягчения по «кольцу и шару»
	

	
	СТБ EN 12591-2010
	Отбор проб
Подготовка образцов для испытания 
Глубина проникновения иглы
Температура размягчения по «кольцу и шару»
Индекс пенетрации (прил.А)
	СТБ EN 58-2014 СТБ EN 12594-2010
СТБ EN 1426-2009
СТБ EN 1427-2009
СТБ EN 12591-2010

	
	
	
	

	8. Порошок 
минеральный 
	ГОСТ 16557-2005
	Отбор проб, п.6.12
Зерновой состав, п.7.2
Определение истинной плотности, п.7.3.1
Влажность, п.7.10
	ГОСТ 16557-2005
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	9. Бетоны 
тяжелые
	СТБ 2221-2020

	Отбор проб бетонной смеси и изготовление образцов, п.4.2
Прочность бетона на сжатие, п.7.2
	ГОСТ 10180-2012


	10. Отсев из материалов дробления горных пород
	ТУ BY 200161167.003-2010
	Отбор проб, п.2
Зерновой состав и модуль крупности, п.3
Содержание пылевидных и глинистых частиц, п.5.3
Содержание глины в комках, п.4
Насыпная плотность, п.9
Истинная плотность, п.8.1
Влажность, п.10
	ГОСТ 8735-88ТУ 
ГОСТ 8269.0-97
BY 200161167.003-2010


	11. Материалы противогололедные
	СТБ 1158-2013
	Отбор проб, п.8.2
Внешний вид противогололедных материалов, п.8.3
Содержание зерен противогололедного материала, п.8.4
Содержание противогололедного реагента (водорастворимых веществ), пылевидных и глинистых частиц, п.8.5
Слеживаемость, п.8.6
Определение плавящей способности противогололедного реагента, п.8.8 
	СТБ 1158-2013
ГОСТ 8269.0-97

	12 Смеси  асфальтобетонные и асфальтобетон 
	СТБ 1033-2016

	Отбор проб смеси и асфальтобетона, п. 4; 
Изготовление образцов из смеси, п. 6.3, п. 6.4;  
Изготовление образцов из кернов (вырубок), п. 7; 
Средняя плотность асфальтобетона, п. 8.1; 
Средняя плотность минеральной части асфальтобетона, п. 8.2;  
Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона, п. 8.3; 
Истинная плотность смеси и асфальтобетона, п. 8.4.3; 
Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона, п. 8.5; 
Остаточная пористость асфальтобетона, п. 8.6;  
Водонасыщение асфальтобетона, п. 8.7; 
Набухание асфальтобетона, п. 8.8; 
Предел прочности при сжатии при 20 °С и 50 °С, п. 8.9; 
Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 0 °С, п. 8.10; 
Предел прочности при сдвиге при температуре 50 °С, 
п. 8.11; 
Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде, п. 8.16; 
Содержание вяжущего методом выжигания, п. 8.17.4; 
Зерновой состав минеральной части смеси, п. 8.17.7; 
Сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части смеси, п. 8.18; 
Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях (коэффициент уплотнения), п. 8.20; 
Однородность готовой смеси, п. 8.23; 
Температура готовой смеси
	СТБ 1115-2013; 



























СТБ 1033-2004
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	[bookmark: _Hlk230947475]13. Песок из дробленого бетона
	ГОСТ 32495-2013
	Отбор проб 
Зерновой состав и модуль крупности  
[bookmark: _GoBack]Содержание пылевидных и глинистых частиц
Истинная плотность
Прочность песка
Наличие засоряющих примесей
	ГОСТ 8735-88


	14. Щебень из дробленого бетона
	ГОСТ 32495-2013
	Отбор проб 
Зерновой состав и модуль крупности 
Содержание пылевидных и глинистых частиц
Содержание зерен пластинчатой (лещадной)
и игловатой формы, 
Прочность (дробимость) (фр. до 40 мм)
Содержание зерен слабых пород
Насыпная плотность
Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные  (фр. до  40 мм)
Содержание в щебне зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (метод визуальной разборки)
Дробимость
Наличие засоряющих примесей
	ГОСТ 8269.0-97
ГОСТ 8735-88 












ГОСТ 32495-2013

	15. Смеси песчано-щебеночные из дробленого бетона
	ГОСТ 32495-2013
	Отбор проб
Зерновой состав 
Содержание пылевидных и глинистых частиц
Насыпная плотность
Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные  (фр. до  40 мм)
Прочность
Наличие засоряющих примесей
	ГОСТ 8269.0-97
СТБ 2318-2013
ГОСТ 8735-88

	16. Смеси оптимального гранулометрического состава и обогащенные смеси из вторичных материалов
	ДМД 33200.027-2023
ГОСТ 32495-2013
	Отбор проб
Гранулометрический состав смеси 
Содержание пылевидных и глинистых частиц
Насыпная плотность
Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные  (фр. до  40 мм)
Наличие засоряющих примесей
	ГОСТ 8269.0-97
СТБ 1115-2013 
ГОСТ 8735-88




ДМД 33200.027-2023
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	16 Асфальтогранулят для транспортного строительства
	СТБ 1705-2015
	Отбор проб; 
Зерновой состав асфальтогранулята; 
Содержание пылевидных и глинистых частиц; 
Насыпная плотность; 
Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные  (фр. до  40 мм)
Содержание органического вяжущего; 
Зерновой состав минеральной части асфальтогранулята; 
	ГОСТ 8269.0-97
СТБ 1115-2013


	17. Цементогранулят для транспортного строительства
	ДМД 02191.2.053-2012
	Отбор проб
Зерновой состав 
Содержание пылевидных и глинистых частиц
Дробимость (фр. до  40 мм)
	ГОСТ 8269.0-97


	18. Смеси  асфальтобетонные и асфальтобетон с повышенными прочностными свойствами 
	ТУ BY 190893882.
011-2015
	Отбор проб смеси и асфальтобетона, п. 4; 
Изготовление образцов из смеси, п. 6.3, п. 6.4;  
Изготовление образцов из кернов (вырубок), п. 7; 
Средняя плотность асфальтобетона, п. 8.1; 
Средняя плотность минеральной части асфальтобетона, п. 8.2;  
Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона, п. 8.3; 
Истинная плотность смеси и асфальтобетона, п. 8.4.3; 
Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона, п. 8.5; 
Остаточная пористость асфальтобетона, п. 8.6;  
Водонасыщение асфальтобетона, п. 8.7; 
Набухание асфальтобетона, п. 8.8; 
Предел прочности при сжатии при 20 °С и 50 °С, п. 8.9; 
Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 0 °С, п. 8.10; 
Предел прочности при сдвиге при температуре 50 °С, п. 8.11; 
Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде, п. 8.16; 
Содержание вяжущего методом выжигания, п. 8.17.4; 
Зерновой состав минеральной части смеси, п. 8.17.7; 
Сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части смеси, п. 8.18; 
Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях (коэффициент уплотнения), п. 8.20; 
Однородность готовой смеси, п. 8.23; 
Температура готовой смеси
	СТБ 1115-2013 































СТБ 1033-2004
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	19. Щебень черный для устройства слоев покрытий и оснований автомобильных дорог
	СТБ 2552-2019
	Отбор проб, п.4; 
Содержание  вяжущего методом выжигания, п.8.17.4 
Определение зернового состава минеральной части, п.8.17.7; 
Однородность черного щебня, п.8.23;
Температура черного щебня
	СТБ 1115-2013
СТБ 2552-2019



СТБ 1033-2016




	Заместитель директора             

                                                          М.П.

	Е.В.Рокало



